附件1

拟批准的食品包装材料用添加剂新品种

- 结冷胶

| 产品名称 | 中文 | 结冷胶 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Gellan gum |
| CAS号 |  | 71010-52-1 |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量% |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  | —— |

二、铁钛棕尖晶石

| 产品名称 | 中文 | 铁钛棕尖晶石 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Iron titanium brown spinel |
| CAS号 |  | 68178-02-0 |
| 其它名称 |  | C.I颜料黑12（C.I. Pigment black 12） |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 最大使用量/% |  | 2.0 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | —— |
| 备注 |  | 限用于聚四氟乙烯涂料 |

三、2-甲基-2-丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2 -丙烯酸环氧乙烷基甲基酯与乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid,2-methy1-,2-oxiranylmethylest er,polymer with ethene and ethenyl acetate |
| CAS号 |  | 36604-80-5 |
| 其它名称 |  | Glycidylmethacrylate,polymer with ethylene and vinyl acetate |
| 使用范围 |  | 纸 |
| 最大使用量/% |  | 6.5（以纤维干重计） |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 12.0(乙酸乙烯酯:SML);0.02(2-甲基-2 -丙烯酸环氧乙烷基甲基酯:SML) |
| 备注 |  | 不得用于接触婴幼儿食品的材料 |

四、2-乙基己基缩水甘油醚与聚乙二醇的反应产物

| 产品名称 | 中文 | 2-乙基己基缩水甘油醚与聚乙二醇的反应产物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Reaction product of 2-ethylhexylglycidyl ether with polyethylene glycol |
| CAS号 |  | 82780-16-3 |
| 使用范围 |  | 纸、纸板 |
| 最大使用量/% |  | 0.071（纸张干重） |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 30.0(乙二醇：SML) ND（2-乙基己基缩水甘油醚：SML ，DL< 0.02μg/dm2 纸） |
| 备注 |  | —— |

五、三（混合2,4-双（1,1-二甲基丙基）苯基和4-（1,1-二甲基丙基）苯基）亚磷酸酯

| 产品名称 | 中文 | 三（混合2,4-双（1,1-二甲基丙基）苯基和4-（1,1-二甲基丙基）苯基）亚磷酸酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Phosphorousacid,mixed2,4-bis(1,1-dimethylpropy1)pheny1 and 4-(1,1-dimethylpropy1) pheny1 triesters |
| CAS号 |  | 939402-02-5 |
| 使用范围 |  | 塑料 |
| 最大使用量/% |  | 0.15 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 5.0（SML,以本物质的亚磷酸酯及4-叔戊基苯酚之总和计） 0.05（SML,以2,4-二叔戊基苯酚计） |
| 备注 |  | —— |

六、[氢化的不饱和C18脂肪酸二聚体]、1, 4-环己烷二甲醇、

乙二醇、六氢化-2-氧代-N-{3,3,5-三甲基-5-[（四氢化-3,5-双（（5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己基）甲基）-2,4,6-三氧代-1,3,5-三嗪）甲基]环己基}-1 氢-吖庚因-1-甲酰胺、间苯二甲酸和新戊二醇的聚合物

| 产品名称 | 中文 | [氢化的不饱和C18 脂肪酸二聚体]、1, 4-环己烷二甲醇、 乙二醇、六氢化-2-氧代-N-{3,3,5-三甲基-5-[（四氢化-3,5- 双（（5-异氰酸基-1,3,3-三甲基环己基）甲基）-2,4,6-三 氧代-1,3,5-三嗪）甲基]环己基}-1 氢-吖庚因-1-甲酰胺、 间苯二甲酸和新戊二醇的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Fatty acids, C18‐unsaturated, dimers, hydrogenated, polymers with 1,4‐cyclohexanedimethanol, ethylene glycol, hexahydro‐2‐oxo‐N‐[3,3,5‐trimethyl‐5‐ [[tetrahydro‐3,5‐bis[(5‐isocyanato‐1,3,3‐trimethylcyclohexyl) methyl]‐2,4,6‐trioxo‐1,3,5‐triazin‐1(2H)‐yl] methyl] cyclohexyl]‐1H‐azepine‐1‐carboxamide, isophthalic acid and neopentyl glycol |
| CAS号 |  | —— |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 最大使用量/% |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 5.0(间苯二甲酸：SML)；30.0（乙二醇：SML）； 0.05（新戊二醇：SML）；30.0（己内酰胺：SML） |
| 备注 |  | —— |

七、碱式磷酸铜

| 产品名称 | 中文 | 碱式磷酸铜 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Copper Hydroxide Phosphate |
| CAS号 |  | 12158-74-6 |
| 使用范围 |  | 塑料 |
| 最大使用量/% |  | 2.0 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 5.0（SML，以铜计） |
| 备注 |  | 使用温度<100℃ |

八、2-甲基-2丙烯酸与[2,2’-(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)] 二 [环氧乙烷]的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 2-甲基-2丙烯酸与[2,2’-(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯氧基亚甲基)] 二 [环氧乙烷]的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2,2＇-[(1-methylethylidene)，bis (4,1- phenyleneoxymethylene)] bis [oxirane] |
| CAS号 |  | 26875-67-2 |
| 其它名称 |  | 2-甲基丙烯酸与2,2＇-[(1-甲基亚乙基)双(4,1-亚苯基甲醛)]双(环氧乙烷)的聚合物 |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 最大使用量/% |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 6.0 (2甲基-2丙烯酸:SML)；0.6 （双酚A：SML）； 1.0 （环氧氯丙烷：QM） |
| 备注 |  | 不得用于婴幼儿奶瓶 |

九、二取代环基、二取代环基羧酸、环烷(4-8个碳)二烷醇、烷基二酸(8-12个碳)、烷基二醇(1-5个碳)、烷基(1-5个碳)-羟烷基-烷烃二醇(3-7个碳)和烷基烷烃二醇(3-7个碳)的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 二取代环基、二取代环基羧酸、环烷(4-8个碳)二烷醇、烷基二酸(8-12个碳)、烷基二醇(1-5个碳)、烷基(1-5个碳)-羟烷基-烷烃二醇(3-7个碳)和烷基烷烃二醇(3-7个碳)的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Carbomonocycledisubstituted,polymer，with carbomono cycledicarboxyliccid,cycloalkane (C= 4-8) dialkanol, alkane (C= 8-12) dioic acid, alkane (C= 1-5) diol, alkyl (C= 1-5) -(hydroxyl alkyl)-alkane (C= 3-7) diol and alkyl-alkane (C= 3-7) diol |
| CAS号 |  | —— |
| 其它名称 |  | 2-甲基-1,3-丙二醇，对苯二甲酸，1,4-环己二甲醇，间苯二甲酸，乙二醇，三羟甲基丙烷和葵二酸的聚合物 |
| 使用范围 |  | 涂料 |
| 最大使用量/% |  | 按生产需要适量使用 |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 5.0 (间苯二甲酸：SML)； 7.5 (对苯二甲酸：SML)； 30.0 (1，2-乙二醇：SML)； 6.0(三羟甲基丙烷：SML)； 30.0 (乙二醇：SML);5.0(2-甲基-1,3-丙二醇:SML) |
| 备注 |  | —— |