附件2

拟批准的食品包装材料用树脂新品种

一、1-十八碳烯与1-十六碳烯和4-甲基-1-戊烯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 1-十八碳烯与1-十六碳烯和4-甲基-1-戊烯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1-Octadecene, polymer with 1-hexadecene and 4-methyl-1-pentene |
| CAS号 |  | 81229-87-0 |
| 通用类别名 |  | PMP |
| 其它名称 |  | 聚甲基戊烯树脂（自然色）； 4-甲基-1-戊烯与α-烯烃共聚物（4-Methyl-1-pentene α-olefin copolymer） |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 0.05（4-甲基-1-戊烯：SML） |
| 备注 |  | —— |

二、对苯二甲酸与1,4:3,6-二脱水山梨醇、1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 对苯二甲酸与1,4:3,6-二脱水山梨醇、1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Terephthalic acid, polymer with 1,4:3,6- dianhydro-D-glucitol, 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol |
| CAS号 |  | 1038843-64-9 |
| 其他名称 |  | PEICT |
| 通用类别名 |  | PET |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 30.0（1,2-乙二醇:SML)；7.5(1,4-苯二甲酸:SML)；5.0(异山梨醇:SML) |
| 备注 |  | 最高使用温度为100℃ 不可用于制造婴幼儿食品容器 |

三、1,4-苯二甲酸与1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 1,4-苯二甲酸与1,4-二(羟甲基)环己烷和1,2-乙二醇的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1,4-Benzenedicarhoxylic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol and 1,2-ethanediol |
| CAS号 |  | 25038-91-9 |
| 其他名称 |  | PETG |
| 通用类别名 |  | PET |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 30.0(1,2-乙二醇:SML)；7.5 (1,4-苯二甲酸: SML) |
| 备注 |  | a) 1,4-二(羟甲基)环己烷占所有二醇单元1%-34%（摩尔比）：不可用于接触碳酸饮料和啤酒及酒精含量超过25%的食品，热灌装温度不超过82.2℃，储存温度不超过48.9℃。在容器中不作热处理。 b) 1,4-二(羟甲基)环己烷占所有二醇单元35%-80%（摩尔比）：（1）在100℃以下不可用于接触酒精含量超过13%的食品；（2）在室温条件或更低的温度不可用于接触酒精含量超过25%的食品。 |

四、聚偏氟乙烯树脂

| 产品名称 | 中文 | 聚偏氟乙烯树脂 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Po1yvinylidene fluoride |
| CAS号 |  | 24937-79-9 |
| 其它名称 |  | 1,1-二氟乙烯均聚物 |
| 通用类别名 |  | PVdF |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 5.0（偏氟乙烯：SML） |
| 备注 |  | 避免接触强碱物质 |

五、1-癸烯与4-甲基-1-戊烯的聚合物

| 产品名称 | 中文 | 1-癸烯与4-甲基-1-戊烯的聚合物 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | 1-Decene,polymer with 4-methyl-1-pentene |
| CAS号 |  | 25155-83-3 |
| 通用类别名 |  | PMP |
| 特定迁移量（SML）或最大残留量（QM）/（mg/kg） |  | 0.05（4-甲基-1-戊烯：SML） 0.05（1-癸烯：SML） |
| 备注 |  | —— |